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批    号:  O21IB229484
定值日期:  2023 年 08 月 02 日
有效期至:  2025 年 02 月 01 日



本标准物质主要⽤于测量仪器校准,分析⽅法确认与评价,测量过程质量控制,也可作为标准储备溶液,通过逐级稀释配制成各种⼯作⽤标准溶液。 本标准物质适⽤于电感耦合等离⼦体发射光谱法(ICP-OES),电感耦合等离⼦体质谱法(ICP-MS),原⼦吸收光谱法(AAS)等⽅法分析测试使⽤。
一、样品制备
本标准物质以纯度经准确定值的⾼纯⾦属,优级纯硝酸,优级纯盐酸和符合国家⼀级⽔标准的纯⽔为原料,在(20±3)℃的条件下采⽤重量-容量法准确配制⽽成。 
二、溯源性及定值方法
本标准物质以配制值作为标准值,采⽤电感耦合等离⼦体发射光谱法(ICP-OES)进⾏量值核对。通过使⽤满⾜计量学特性要求的制备⽅法,测量⽅法和计量器具,保证标准物质的量值溯源性。 
三、特性量值及不确定度
	编号
	名称
	标准值（mg/L）
	相对扩展不确定度（%）(k=2)
	基体(V/V)

	






B64027
	锂(Li)
	100
	5
	






20%硝酸 +10%盐酸

	
	铍(Be)
	100
	5
	

	
	硼(B)
	100
	5
	

	
	镁(Mg)
	100
	5
	

	
	铝(Al)
	100
	5
	

	
	钛(Ti)
	100
	5
	

	
	钒(V)
	100
	5
	

	
	铬(Cr)
	100
	5
	

	
	锰(Mn)
	100
	5
	

	
	铁(Fe)
	100
	5
	

	
	钴(Co)
	100
	5
	

	
	镍(Ni)
	100
	5
	

	
	铜(Cu)   
	100
	5
	

	
	锌(Zn)
	100
	5
	

	
	镓(Ga)
	100
	5
	

	
	砷(As)
	100
	5
	

	
	锶(Sr)
	100
	5
	

	
	镉(Cd)
	100
	5
	

	
	锡(Sn)
	100
	5
	

	
	锑(Sb)
	100
	5
	

	
	钡(Ba)
	100
	5
	

	
	铊(Tl)
	100
	5
	

	
	铅(Pb)
	100
	5
	

	
	铋(Bi)
	100
	5
	


标准值的不确定度主要由原料纯度，称量，定容以及均匀性，稳定性等不确定度分量合成。
四、均匀性检验及稳定性考察
依据JJF1343-2012[标准物质定值的通用原则及统计学原理]，对分装后的样品进行随机抽样，对溶液浓度进行均匀性检验，稳定性考察。结果表明，本标准物质均匀性、稳定性良好。
本标准物质自定值日期起，有效期18个月，研制单位将继续监测该标准物质的稳定性，有效期内如发现量值变化，将及时通知用户。

五、包装、运输和贮存、使用及注意事项
1.包装: : 本标准物质采⽤⾼密度聚⼄烯(HDPE)瓶包装,50mL/瓶,移取或稀释时请以移液管量取为准。 
2.运输和贮存: 常温运输,运输时应避免挤压,碰撞；冷藏、避光条件下贮存。
3.使用: 启封前于室温（20±3℃）平衡，并充分摇匀。本标准物质一经打开，应立即使用，不可再次熔封后作为标准物质使用。

声明
1.本标准物质仅供实验室研究与分析测试工作使用。因用户使用或存储不当所引起的投诉，不予承担责任。
2.收到后请立即核对品种、数量和包装，相关赔偿只限于标准物质本身，不涉及其他任何损失。
3.仅对加盖“上海源叶生物质检专用章”的完整证书负责。请妥善保管此证书。
4.如需获得更多与使用有关的信息，请与技术部门联系。

[image: 图片1]研制单位：上海源叶生物科技有限公司    热线电话：4006665481
官网网址：www.shyuanye.com           传真：021-55068248
技术咨询：13817923140                技术邮箱：3008007419@qq.com
单位地址：上海市松江区长塔路465号6幢
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